ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ГОСТ 3242-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ Методы контроля качества Welded joints. Quality control methods | ГОСТ 3242-79 Взамен ГОСТ 3242-69 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 августа 1979 г. № 2930 срок действия установлен

с 01.01.81

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает методы контроля качества и область их применения при обнаружении дефектов сварных соединений металлов и сплавов, выполненных способами сварки, приведенными в ГОСТ 19521-74.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 5246-73, PC 4099-73, PC 789-67 и международному стандарту ИCO 2437-72.

2. Применение метода или комплекса методов контроля для обнаружения дефектов сварных соединений при техническом контроле конструкций на всех стадиях ее изготовления, ремонте и модернизации зависит от требований, предъявляемых к сварным соединениям в технической документации на конструкцию.

Методы контроля должны соответствовать приведенным в таблице и указываться в технической (конструкторско-технологической) документации на конструкцию.

3. Допустимость применения неустановленных в настоящем стандарте методов должна быть предусмотрена в технической документации на конструкцию. Технология контроля сварных швов любым методом должна быть установлена в нормативно-технической документации на контроль.

Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений

| Вид контроля | Метод контроля | Характеристики метода | Область применения | Обозначение стандарта на метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выявляемые дефекты | Чувствительность | Особенности метода |  |  |
| Технический осмотр | Внешний осмотр и измерение | Поверхностные дефекты | Выявляются несплошности, отклонения размера и формы сварного соединения от заданных величин более 0,1 мм, a также поверхностное окисление сварного соединения | Метод позволяет обнаруживать дефекты минимального выявляемого размера при осмотре и измерении сварного соединения с использованием оптических приборов с увеличением до 10 и измерительных приборов | Не ограничивается | - |
| Капиллярный | Цветной Люминесцентный Люмннесцентно-цветной | Дефекты (несплошности), выходящие на поверхность | Условные уровни чувствительности по ГОСТ 184412-80 | Чувствительность и достоверность метода зависят от качества подготовки поверхности соединения к контролю | Не ограничивается | ГОСТ 18442-80 |
| Радиационный | Радиографический Радиоскопический Радиометрический | Внутренние и поверхностные дефекты (несплошности), а также дефекты формы соединения | От 0,5 до 5,0% контролируемой толщины металла От 3 до 8% контролируемой толщины металла От 0,3 до 10% контролируемой толщины металла | Выявляемость дефектов по ГОСТ 7312-76. Чувствительность зависит от характеристик контролируемого сварного соединения и средств контроля | По ГОСТ 20426-82 | ГОСТ 7512-75 |
| Акустический | Ультразвуковой | Внутренние и поверхностные дефекты (несплошности) | Толщина сварного соединения, мм | Предельная чувствительность, мм2 | Размер, количество и характер дефектов определяются в условных показателях по ГОСТ 14782-76 | По ГОСТ 14782-76 | ГОСТ 14782-76 |
|  |  |  | От1,5 до 10 включ Св. l0 до 50 » » 60 » 150 » » 150 » 400 » » 400 » 2000 » | 0,5-5,5 2,0-7,0 3,5-15,0 10,0-80,0 35,0-200,0 |  |  |  |
| Магнитный | Магнитоферрозондовый | Поверхностные и подповерхностные несплошности | Условные уровни чувствительности по ГОСТ 21104-80 | Метод обеспечивает выявление: внутренних несплошностей расположенных на глубине до 10 мм от поверхности соединения; разнонаправленных дефектов. Чувствительность и достоверность метода зависит от качества подготовки соединения к контролю | По ГОСТ 21104-80 | ГОСТ 21104-80 |
|  | Магнито-порошковый | Поверхностные и подповерхностные несплошности | Условные уровни чувствительности по ГОСТ 21105-75 | Метод обеспечивает выявление внутренних несплошностей, расположенных от поверхности соединения на глубине до 2 мм включительно. Чувствительность и достоверность метода зависят от качества подготовки соединения к контролю | По ГОСТ 21105-75 | ГОСТ 21105-75 |
|  | Магнито-графический | Поверхностные, подповерхностные и внутренние несплошности | От 2 до 7% от толщины контролируемого металла | Достоверность контроля снижается при наличии неровностей на контролируемой поверхности соединения размером более 1 мм. Чувствительность снижается с увеличением глубины залегания несплошности | Сварные стыковые соединения, выполненные дуговой газовой сваркой, конструкции из ферромагнитных материалов. Контролируемая толщина не более 25 мм | - |
| Течеискание | Радиационный | Сквозные дефекты | По криптону 85(85Kr) -от 110-9 до 110-14 мм3 МПа/с | Радиоактивная опасность | Обнаружение мест течей в сварных соединениях, работающих под давлением, замкнутых конструкций ядерной энергетики, а также замкнутых конструкций, когда невозможно применение других методов течеискания. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Масс-спектрометрический | Сквозные дефекты | По способу: накопления при атмосферном давлении-до 110-6 мм3 МПа/с вакуумирования -от 110-7 до 110-4 мм3 МПа/с щупа-до l10-5 мм3 МПа/с | Условия эксплуатации течеискателей: температура окружающей среды 10-35С, наибольшая относительная влажность воздуха 80%о | Способ накопления давления-определение суммарной степени утечек замкнутых конструкции. Способ вакуумирования-определение суммарной степени утечек замкнутых и открытых конструкции. Способ щупа -определение локальных течей в сварных соединениях крупногабаритных конструкций. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Манометрический | Сквозные дефекты | По способу: падения давления-от 110-3 до 710-3 мм3 МПа/с дифференциального манометра-до l10-8 мм3 МПа/с | Чувствительность метода снижается при контроле конструкций больших объемов. Длительность времени испытания, температура контрольного газа и окружающей среды, а также величина атмосферного давления влияют на погрешность испытаний | Сварные соединения замкнутых конструкции, работающих под давлением: способ падения давления-для определения величины суммарных утечек; способ дифференциального манометра-для определения локальных утечек. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Галоидный | Сквозные дефекты | По фреону12: щуп атмосферный-до 510-4 мм3 .МПа/с щуп вакуумный-до 110-6 мм3 МПа/с | Достоверность и чувствительность контроля снижается, если контролируемая поверхность имеет неровности (наплывы, углубления), препятствующие приближении щупа к контролируемой поверхности | Обнаружение места и величины локальных течей в сварных соединениях замкнутых конструкций, работающих под давлением. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Газоаналитический | Сквозные дефекты | По фреону 12 (90%) в смеси с воздухом от 210-4 до 410-4 мм3 -МПа/с | Достоверность контроля снижается при наличии в окружающей атмосфере различных паров и газов, включая растворители для подготовки поверхности контролируемого соединения, табачный дым и газы, образующиеся при сварке | Обнаружение места локальных течей в сварных соединениях замкнутых конструкций, работающих под давлением. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Химический | Сквозные дефекты | По аммиаку- до 6,6510-4 мм3 МПа/с По аммонию- от 110-1 до 1 мм3 МПа/с | Требуется соблюдение правил противопожарной безопасности и правил работы с вредными химическими веществами | Обнаружение места локальных течей в сварных соединениях открытых и закрытых конструкций, работающих под давлением или предназначенных для хранения жидкостей. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Акустический | Сквозные дефекты | Не менее 110-2 мм3 МПа/с | Контроль производят при отсутствии шумовых помех. Возможен дистанционный контроль | Обнаружение мест течей в сварных соединениях подземных водо-и газопроводах высокого давления. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Капиллярный | Сквозные дефекты | Люминесцентный -от 110-2 до 510-2 мм3 МПа/с Люминесцентно-цветной -от l10-2 до 510-2 мм3 МПа/с Люминесцентно-гидравлический -от 110-4 до 510-4 мм3 МПа/с Смачиванием керосином-до 710-3 мм3 МПа/с | Требуется тщательная очистка контролируемой поверхности. Чувствительность метода снижается при контроле больших толщин и при контроле сварных соединений, расположенных во всех пространственных положениях, отличных от нижнего. При контроле смачиванием керосином-высокая пожароопасность | Обнаружение мест течей в сварных соединениях открытых и закрытых конструкции: люминесцентный и люминесцентно-цветной-сварные соединения конструкций, рабочим веществом которых является газ или жидкость; люминесцентно-гидравлический и смачиванием керосином-сварные соединения конструкций, рабочим веществом которых является жидкость. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Наливом воды под напором | Сквозные дефекты | От 310-4 до 2.10-2 мм3 МПа/с | При контроле сварных соединении большой емкости должна быть обеспечена жесткость конструкции | Обнаружение мест локальных течей в сварных соединениях закрытых конструкции, работающих под давлением. Контролируемая толщина не ограничивается | ГОСТ 3285-77 |
|  | Наливом воды без напора | Сквозные дефекты | Не более 110-3 мм3 МПа/с | При контроле сварных соединений большой емкости должна быть обеспечена жесткость конструкции | Обнаружение мест локальных течей в сварных соединениях открытых конструкций. Контролируемая толщина не ограничивается | ГОСТ 3265-77 |
|  | Поливанием струей воды под напором | Сквозные дефекты | Не более 110-1 мм3 МПа/с | Чувствительность метода повышается при люминесцентно-индикаторном покрытии осматриваемой поверхности. Контроль производят до монтажа оборудования | Обнаружение мест локальных течей в сварных соединениях открытых конструкций. Контролируемая толщина не ограничивается | ГОСТ 3285-77 |
|  | Поливанием рассеянной струей воды | Сквозные дефекты | Не более 110-1 мм3 МПа/с | Чувствительность метода повышается при люминесцентно-индикаторном покрытии осматриваемой поверхности. Контроль производят до монтажа оборудования | Обнаружение мест локальных течей в сварных соединениях открытых конструкций. Контролируемая толщина не ограничивается | ГОСТ 3285-77 |
|  | Пузырьковый | Сквозные дефекты | Пневматический: надувом воздуха-от 710-4 до 110-3 мм3 МПа/с обдувом струей сжатого воздуха-до 110-2 мм3 МПа/с Пневмогидравлический: аквариумный -до 110-3 мм3 МПа/с бароаквариумный -от 510-4 до 110-5 мм3 МПа/с Вакуумный (с применением вакуум-камер)-до 110-2 мм3 МПа/с | Контроль производится сжатым воздухом. Состав пенообразующих обмазок зависит от температуры воздуха при проведении испытаний пневматическим и вакуумным способами контроля | Обнаружение мест локальных течей. Пневматический способ: надувом воздуха-сварные соединения замкнутых конструкций, рабочим веществом которых является газ или жидкость; обдувом струей сжатого воздуха-сварные соединения открытых крупногабаритных конструкций. Пневмогидравлический аквариумный и бароаквариумный способы: сварные соединения малогабаритных замкнутых конструкций, работающих под давлением. Вакуумный способ-при одностороннем подходе к контролируемым соединениям. Контролируемая толщина не ограничивается | ГОСТ 3285-77 |
|  | Вскрытие | Внутренние дефекты | Выявляются макроскопические дефекты | Вскрытие производится вырубкой, сверлением, газовой или воздушно-дуговой строжкой, шлифованием, а также вырезкой участка сварного соединения с последующим изготовлением из него послойных шлифов. После контроля требуется запарка некрытого участка сварного соединения | Сварные соединения, которые не подвергаются термообработке или недоступны для радиационного и акустического контроля. Контролируемая толщина не ограничивается | - |
|  | Технологическая проба | Внутренние и поверхностные дефекты | Выявляются макроскопические и микроскопические дефекты | Контрольная проба выполняется по тому же технологическому процессу и тем же сварщиком (сварщиками), что и контролируемые сварные соединения. | Не ограничивается | - |